ПОЛИУРЕТАНОВАЯ СИСТЕМА БЫСТРОГО ОТВЕРЖДЕНИЯ Polymer Cast 5. 


ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ		Изготовление пластиковых фигур методом литья в открытые и закрытые формы.

ОПИСАНИЕ		Двухкомпонентная полиуретановая система, разработанная для унификации технологий литья и реализации двухкомпонентных пластиков. Основными особенностями данной системы являются универсальные и в тоже время уникальные возможности данных пластиков. Пластики серии Polymer Cast  представлены в виде линейки разновременных составов от 2 до 5 минут жизни. Основы из компонентов А с различными временными характеристиками при смешении друг с другом усредняют временные показатели что позволяет получать необходимые временные нормы самостоятельно и формировать собственные системы компонентов, что наиболее актуально в сфере реализации продукта под конкретные временные требования индивидуального заказчика или приготовления продукта под индивидуальные проекты для производства от самых малых до весьма крупных фигур. Не маловажным показателем также является и весовое или объемное соотношение компонентов А и Б. В данной серии пластиков смешивание в весовом или объемном соотношении равно А100% х Б 100 % или 1:1, а незначительные смещения  (±5%) в наливе компонентов не несут под собой значительных изменений в качественных характеристиках отвержденного полимера, что играет исключительную роль как в случае производственного процесса при настройке смесительно-дозирующего  оборудования,  так  и  в  случае  отсутствия

«набитой руки» или неопытности в работе с системой. В остальном пластики данной линейки ничем не уступают по функционалу другим литьевым пластикам. Их можно наполнять, окрашивать, обрабатывать, производить послойные отливы и имитировать ротоформование. Низкая вязкость компонентов, отсутствие резких неприятных запахов и отличные прочностные показатели отвержденного полимера также позволят значительно упростить, разнообразить и воплотить в жизнь все, даже самые исключительные идеи.

Компонент А Polymer Cast – полиол ненаполненный

Компонент Б Polymer Cast – изоцианат (MDI) ненаполненный

ОСОБЕННОСТИ	Очень хорошая текучесть;

Хорошее смачивание наполнителей;

Применим с большим количеством сухого наполнителя; Хорошая адгезия к большинству материалов; Высокая чистота поверхности;

Хорошая податливость механической обработке; Отсутствие резкого запаха;

Хорошая окрашиваемость.

ПЕРЕРАБОТКА	Рабочее соотношение компонентов А : Б,	по объему 1:1

по массе 1:1 Время жизни (гелеобразования, текучести) мин.,	4 - 5

Время отверждения (извлечения из формы) мин.,	30 - 40

Время полного отверждения (пост-отверждение) ч.,	24 - 48

ФИЗИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

| ПОКАЗАТЕЛИ | ПОЛИОЛ | ИЗОЦИАНАТ | СМЕСЬ |
| --- | --- | --- | --- |
| Динамическая вязкость при температуре 20°С, Мпа.с, в пределах | 90±20 | 80±20 | 85±20 |
| Плотность при температуре 20°С, г/см3 | 0,98±0,05 | 1,17±0,05 | 1,07±0,05 |
| Внешний вид | жидкость | жидкость | жидкость |
| Цвет | Светло-желтый | Темно- коричневый | Прозрачный |

МЕХАНИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА*

| ПОКАЗАТЕЛЬ | НД |  |
| --- | --- | --- |
| Цвет | --- | Светло-бежевый |
| Твердость Шор Д | ISO 868 | 72-82 |
| Плотность, г/см3 | ISO 1183 | 1-1,1 |
| Модуль упругости на изгиб, МПа | ISO 178 | 1211 |
| Предел прочности на изгиб, МПа | ISO 178 | 55 |
| Ударная вязкость по Шарпи, кДж/м2 | ISO 179 | 22 |
| Температура тепловой деформации, С° при длительном контакте | ISO 75В | 75 |
| Усадка, % не менее в зависимости от массы и формы | --- | 0,2 |

УСЛОВИЯ ПЕРЕРАБОКИ	Температура компонентов, окружающей среды, наполнителя		и

формы должна быть в пределах 20-22° C. При температуре ниже указанной, временные характеристики изменяются в большую сторону. При температуре выше указанной временные характеристики изменяются в меньшую сторону. При работе необходимо учитывать следующее, чем больше масса отливки тем выше температура полимеризации и короче время жизни и отверждения. При механическом перемешивании устройствами миксерного типа либо с помощью смесительно-дозирующих установок низкого давления временные характеристики смещаются в меньшую сторону. При машинной заливке с помощью смесительно-дозирующих установок высокого давления временные характеристики смещаются в меньшую сторону (время жизни может уменьшиться более чем на 1 минуту). Перед использованием рекомендуется тщательно перемешать компоненты в таре поставщика с помощью пропеллерной мешалки, либо путем рециркуляции с помощью специальных насосов. Важно во время переработки компонентов обеспечить низкую влажность воздуха и абсолютно сухую поверхность формы. Также необходимо избегать любых контактов с водой, обводненных поверхностей и влажных наполнителей. Ни в коем случае не допускается разбавление или разжижение компонентов с помощью растворителей, воды, других жидкостей и т.д. Добавление красителей необходимо осуществлять в компонент А в количестве не более 2-3 % от массы отливки. Красители используются на полиуретановой основе и для полиуретанов. При использование пигментных красителей количество пигмента и насыщенность цвета определяется опытным (экспериментально) путем. При необходимости наполнитель может быть добавлен полностью в

компонент А или частями в каждый из компонентов. Количество наполнителя не регламентируется и зависит от смачиваемости наполнителя и комфортной текучести полученного компаунда. Хранение наполненных или окрашенных компонентов не рекомендуется, соответственно наполнитель либо краситель необходимо вводить в компоненты непосредственно перед применением. После смешивания компонентов компаунд заливается в нижнюю точку формы заранее обработанной антиадгезионной смазкой на восковой основе, давая возможность жидкости самостоятельно заполнить все сложные участки формы. Процесс отверждения протекает при высоких температурах от плюс 50ᵒС и выделении опасных для человеческого организма паров. Чем больше масса отливки тем выше температура полимеризации. При использовании закрытых форм, форм с поднутрениями и отрицательными углами необходимо продумать систему выпарных отверстий для отвода воздуха. Перед применением силиконовых разделительных составов проверьте их совместимость с компаундом, так как некоторые силиконовые смазки могут вступать в реакцию с компонентами пластика во время полимеризации. После извлечения из формы поверхности изделия необходимо очистить от остатков смазки для дальнейшего нанесения грунтовочного либо финишного покрытия (грунт, лак, краска и т.д.). Метод и средство для удаления остатков смазки необходимо уточнять у производителя смазки. Пластик превосходно укрывается большинством видов лаков, грунтов и красок. Причиной плохой укрывистости и адгезии грунтовочных и финишных покрытий является остаток разделительного слоя смазки либо ошибки при работе с силиконовыми формами, которые имеют свойства под воздействием температуры выделять ПMCмасло(пластификатор) из тела силиконовой формы. Делайте значительные перерывы между отливками. Это позволит вашей форме остыть(отдохнуть) и тем самым продлит живучесть формы. Избыточное выделение ПМС - масла способствует так называемой «сушке» формы или старение формы, характерными признаками чего являются помутнение цвета формы, растрескиваемость, залипание и выдерание кусков формы, поэтому силиконовые формы рекомендуется смазывать. Рекомендуемый интервал между отливками не менее 1 часа и в конце работы периодически аккуратно мыть формы мыльным раствором. После извлечения из формы деталь необходимо оставить в покое на 24-48 часов до окончания всех процессов связанных с формированием полимерных связей. Время пост- отверждения зависит от временных показателей СПУ. После извлечения из формы отливка будет оставаться пластичной в течение некоторого времени. На это время изделию следует избегать перепадов температуры, сквозняков, деформации, упаковки, окраски, грунтовки и т.д.. По истечении времени постотверждения изделие может быть использовано для последующих этапов технологического процесса.

ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ    Следующие меры предосторожности для охраны здоровья

и экологии окружающей среды должны быть соблюдены при обращении с этими продуктами:

- хорошая вентиляция

- защитные очки и перчатки

- средства индивидуальной защиты органов дыхания

- адсорбирующие материалы для сбора проливов

- отсутствие открытых источников огня

ХРАНЕНИЕ		Максимальный срок хранения продукта в оригинальной упаковке 6 месяцев при температуре хранения от 18 до 25ºC. Хранение осуществляется в местах защищенных от прямых солнечных лучей и влаги в герметично закрытой таре. Поставщика. При длительном хранение компонентов при пониженной температуре возможна кристаллизация. В случае обнаружения кристаллов рекомендуется плавно прогреть компоненты при температуре от 40ºC до 50ºC. Перед использованием компоненты рекомендуется охладить до комнатной температуры. Упаковка с компонентом должна быть тщательно закрыта после вскрытия для предотвращения контакта компонента с влагой воздуха, а остаток компонента переработан в минимально возможный срок.

Информация приведённая в данной инструкции ознакомительный характер и основана на нашем опыте и уровне технической оснащенности. Все значения получены при определенных условиях и не предоставляют гарантии в свете судебной практики. Во избежание получения различий в предполагаемых и фактических результатах настоятельно рекомендуем производить тестовые испытания продуктов. Из изложенного не может быть установлена ответственность, превышающая стоимость нашей продукции и бесплатных советов и рекомендаций.